(с) "МОТО"  2001 г.  №2 (стр.78-79).                                         Ремарки и формат текста мои - OldTimer.

Красят детали в трех случаях: когда они еще новые, после ремонта и при реставрации. Новые детали (они обычно покрыты грунтом) не обязательно обдирать до голого металла. После ремонта обычно перекрашиваются лишь какие-то ее участки. Самый «тяжелый» случай - реставрация. У «пожилого» железа под слоем краски наверняка затаились очаги ржавчины. И потом, эта самая старая краска или другие материалы, скорее всего, окажутся несовместимыми с современными полимерами. Так что придется, как в нашем случае, потрудиться по полной программе. Работы в кустарных условиях были описаны в «Мото» № 11-2000. Я же расскажу, как действуют профессионалы.

МАЛЯРКА

СЕКРЕТ «ЗЕРКАЛА»

Профессиональная подготовка

металлических деталей к покраске

текст > Роман ПРОКОПКИН

фото > Иван КСЕНОФОНТОВ

МЕХПОДГОТОВКА. Красят только полностью выравненные детали или с минимальными «ямками» - щербинами до 2 мм глубиной. Если избавиться от них невозможно (например, на боковине бака), используйте «обратный» молоток (фото 1). Его следует «прихватить» сваркой в центре «ямы» и легкими ударами бойка «вытянуть» вогнутость. Место ремонта зачистить шлифмашинкой. Выпуклостей быть вообще не должно, каждую «пробивают» - выравнивают специальным молотком с узким жалом. Возможно, на отдельных участках «пробивка» потребуется и позже, во время шлифования (фото 6).

Обдирать деталь следует механическим, а не химическим способом. Если рискнете воспользоваться смывками, то можете «попасть» - они содержат кислотные растворители, которые полностью не вымываются и впоследствии «поднимут» - вспучат грунт и краску.

Помимо распространенных проволочных кругов для угловой шлифмашинки («Мото», № 9-2000, с. 48), существуют специальные круги для зачистки ржавчины. Их основа - некий ворс, покрытый абразивом. (Rem: углепластик, содержащий абразив.) Такие круги буквально выцарапывают очаги коррозии из пор металла (фото 2). Они достаточно дорогие, но при профессиональных работах полностью оправдывают себя.

ШКУРКИ. После грубой зачистки детали кругом начисто обработайте «ответственные участки» с помощью кругов из шлифовальной бумаги (шкурки), закрепленных на специальной эксцентриковой машинке. У нее движение шкурки осуществляется не только по кругу, но еще назад - вперед. На корпусе шлифмашинки указан номер смещения. «Пятерка» обозначает 5 мм смещения, и машинка предназначена для грубых работ (фото 3). Для чистовой обработки применяется машинка «№ 3».

При подготовительных операциях следует пользоваться шкуркой с индексом зернистости «Р 80». При чистовой, когда детали уже задана определенная форма, обрабатывайте ее шкуркой с индексом «Р180». После грунтования, непосредственно перед покраской, применяют шкурки с еще более мелким зерном - «Р 800-1000», это что-то вроде «нулевки». А еще бывают шкурки с индексами «Р 2000» и даже «Р 4000» - при полировке.

Для удобства шкурки крепятся ко всему ручному и машинному инструменту с помощью «липучки».

ПРОМЫВКА. После обдирки необходимо промыть всю поверхность. Для этого существует специальный удалитель жира. В крайнем случае, можно обезжиривать уайт-спиритом или бензином, но тогда понадобится дольше ждать, пока железо высохнет. Нельзя пользоваться растворителем, поскольку он повреждает поверхность (имею в виду «точечный» ремонт, когда приходится оставлять участки старой краски). (Rem: бензином категорически не советую. Никто не гарантирует отсутствие в нем примесей в виде солярки, масла и т.д.  А вот использование растворителя зависит от типа краски окрашенной поверхности. Нитрокраска безусловно повредится растворителем содержащим ацетон или толуол) Протирать нужно специальной полимерной салфеткой - она не оставляет ворса.

ШПАТЛЕВАНИЕ. Чтобы в итоге добиться на поверхности детали «зеркала», шпатлевать надо не только участки с дефектами, не сами ямочки, а поверхность в целом. Если деталь имеет грани или перегибы, то они - идеальные границы зашпатлеванного участка.

Шпатели встречаются металлические, пластиковые и резиновые, они различаются также и по ширине. Первый слой - самый толстый (фото 4), он накладывается большим металлическим шпателем. Для наложения последующих двух-трех тонких слоев лучше использовать резиновые шпатели - они лучше «обкатывают» сложные формы детали.

Чаще всего применяют полиэфирную двухкомпонентную шпатлевку с мелким наполнителем. Если поверхность детали со сравнительно серьезными дефектами (глубже 2 мм), то опытные люди выбирают армированную шпатлевку со стекловолокном. При окончательной доводке лучше всего воспользоваться шпатлевкой «софт» (мягкие) - в них много твердого вещества, они легко вышкуриваются. Любая шпатлевка чрезвычайно гигроскопична, поэтому «мокрое» шлифование недопустимо - оно применимо только при обработке грунтов. (Rem: И все же, если шлифовали по "мокрому", то не поленитесь тщательно просушить рефлектором, инфракрасной лампой слой шпатлевки. Иначе процесс образования ржавчины под слоем шпатлевки неизбежен.)

После наложения каждого слоя шпатлевки деталь просушите до полного затвердевания (15-20 мин). Ускоряет процесс окаменения свет лампы с инфракрасным излучением.

ШЛИФОВАНИЕ Шлифуйте шкурками, закрепленными «липучкой» на специальных шлифках (фото 5). Они все плоские, но бывают разных размеров и часто «модернизированы» штуцером для отсасывания пыли (а в полоске шкурки есть отверстия). Но на практике пылеотсосом пользуются редко - шланг мешает работать. Так что шлифуем вручную, движениями крест-накрест либо круговыми... Вы вспомните, что существуют «фирменные» электрические шлифмашинки. Да, но они «обкатывают» поверхность, создают неправильную форму. Опытный человек заверит: подготовить деталь под зеркальную поверхность можно только руками.

Еще одна тонкость: края зашпатлеванной поверхности обязательно должны сходить «на нет», то есть утоньшаться на периферии участка обработки - до голого металла. Проигнорируете это правило - и здесь образуются сколы.

ПРОЯВКА. Наложив несколько слоев шпатлевки (3-4), вышкурим всю поверхность шкуркой с зерном «Р 80».

Выявить огрехи работы позволяет так называемая проявка - нанесение на всю поверхность тонкого слоя краски (фото 7). Для этого удобнее всего использовать аэрозольный баллончик с любой краской, отличной от цвета шпатлевки. На правильно ошкуренной поверхности не должно остаться ни единого следа проявочной краски. После проявки перед грунтованием обработаем деталь еще и жидкой шпатлевкой из специального пистолета (фото 8) - это сделает поверхность еще более ровной и гладкой. После просушки выровняем деталь шкуркой с зерном «Р 180». Теперь поверхность готова к грунтованию. Но не спешите - пусть шпатлевка «усядется». На это требуется не менее суток. (Rem: Ступенька при переходе "шпатлевка - металл" лучше всего выявляется рукой, кривизна большой поверхности - при боковом освещении)

В работе использовались (в скобках указан фактический расход):

- бумага наждачная «ЗМ», Германия (полоса «Р 80»), $0,74 (2 шт.);

- бумага наждачная «ЗМ», Германия (полоса «Р 180»), $1,5 (1 шт.);

- бумага наждачная «ЗМ», Германия (круг«Р 80»), $0,42 (1 шт.);

- круг обдирочный «ЗМ», Германия, $23;

- протирочная салфетка «ЗМ», Германия, лист, $0,26 (1 шт.);

- обезжириватель Spies Heicker, Германия, 1 л, $6,3 (0,03 л);

- шпатлевка (для всех видов работ) Vosschemie Auto-Fit Elastic Beige, Германия, 1 кг, $6,3 (1,2 кг);

- шпатлевка для распыления Spies Heicker Fullgrund 3508 (смесь с отвердителем1:100),   Германия, 1 кг, $15 (0,2 кг).

Итого сумма расходов на материалы -$12,2.

Время выполнения подготовительных работ- 6 часов.

Нормо-час малярно-подготовительных работ - $25.

Таким образом, только на подготовительные работы в фирменной «малярке» потребуется $162,2 (или «по-нашему» - 4560 руб.). Как видно из калькуляции, львиную долю расходов составляет оплата работы профессионала. Если вы уверены в своих силах, можете попытаться сэкономить, сами подготовив деталь к покраске (и потратив только 343 руб. на расходные материалы). Вместе с тем, маляр, если и согласится наложить краску на «ваш» грунт, никаких гарантий на качество и долговечность, скорее всего, не даст.

О секретах профессиональной покраски мы расскажем в следующем номере.

Редакция благодарит московский автосервис «Автоглобус-Ниссан» за предоставленное оборудование и материалы, а также лично сотрудника предприятия Николая Кузьмина за помощь в подготовке материала.